铆接质量的好坏除了铆接机制造加工达到企业的设计要求外，关键在于铆头尺寸设计的合理性及其加工精度的高低。铆头设计合理、加工精度高，则铆接面质量高，否则其反。下面介绍一下铆头设计及制作时需掌握的几大要素： a、铆头的材质：铆头的材料选择常选用模具钢。如CR12MoV，W18Cr4V。按铆头设计尺寸加工，进行淬火处理（HRC58～62）。最后上磨床磨到设计尺寸，使表面粗糙度达到以上。 b、铆头的尺寸设计 铆头在铆接过程中总是围绕着球心进行运动，不管在什么情况下，球半径长度都不能改变，故在加工铆头时要确保图表中D的尺寸精度。下面介绍三种典型铆头的设计。 下面我们介绍一下最常用的三种类型的铆头。 ㈠扁平型铆头的设计 扁平型铆头的是使用最频繁的一种类型。A根据铆接零件铆接成型完毕后铆钉的尺寸确定。如铆钉未铆前为φ6mm，铆接后尺寸为φ8mm，这时铆头A的尺寸一定要≥8mm，常选用大于铆接成型后的尺寸2mm。E的尺寸为F－D的一半。（参看图表） 型号; 关键尺寸（单位：mm）; 材料; 淬火硬度. D; F－D; G×H; C; B; 模具钢; HRC. 3mm系列机型; 50; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 6mm系列机型; 50; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 9mm系列机型; 50; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 12mm系列机型; 50; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 16mm系列机型; 62; 35; 2.8×2.2; φ20; φ28; Crl2Mov; 58-62. 20mm系列机型; 62; 35; 2.8×2.2; φ20; φ30; Crl2Mov; 58-62. 30mm系列机型; 62; 35; 4.0×2.8; φ25; φ35; Crl2Mov; 58-62... ㈡半园头型铆头的设计 当工件铆接完毕后成型形状为半园头型时，圆弧半径R根据零件铆接要求确定。 例如：要在9mm系列铆接机上要将6mm直径的铆钉铆成W＝8mm直径的半园头，半园头弦高度L为1mm，则铆头总长度为D=50+1÷2=50.5mm，A＝W＋2＝10mm(一般情况下A－W的值取1～3mm)。 如图所示： 型号; 关键尺寸（单位：mm）; 材料; 淬火硬度. D; F－D; G×H; C; B; 模具钢; HRC. 3mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 6mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 9mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 12mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 16mm系列机型; 62＋L/2; 35; 2.8×2.2; φ20; φ28; Crl2Mov; 58-62. 20mm系列机型; 62＋L/2; 35; 2.8×2.2; φ20; φ30; Crl2Mov; 58-62. 30mm系列机型; 62＋L/2; 35; 4.0×2.8; φ25; φ35; Crl2Mov; 58-62...

㈢外翻边铆头的设计 如图所示为铆头制作的尺寸，V为空心铆钉的内径d+0.5mm即V= d+0.5，如铆钉内径超过6mm则加上的数值应加大，一般d≤6mm可加0.5，12mm≥d≥6mm可加1,当d≥12mm可加1.5， A＝W＋2mm(一般情况下A－W的值取1～3mm)，L为铆接后翻边的高度，其尺寸可自定。N为扩口部位深度，其值由铆钉空心深度决定。 型号; 关键尺寸（单位：mm）; 材料; 淬火硬度. D; F－D; G×H; C; B; 模具钢; HRC. 3mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 6mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ20; Crl2Mov; 58-62. 9mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 12mm系列机型; 50＋L/2; 30; 2.2×1.7; φ12; φ21; Crl2Mov; 58-62. 16mm系列机型; 62＋L/2; 35; 2.8×2.2; φ20; φ28; Crl2Mov; 58-62. 20mm系列机型; 62＋L/2; 35; 2.8×2.2; φ20; φ30; Crl2Mov; 58-62. 30mm系列机型; 62＋L/2; 35; 4.0×2.8; φ25; φ35; Crl2Mov; 58-62.

更多资讯请浏览铆接机专家网www.mjjzj.com

武汉埃瑞特机械制造有限公司  www.irivet.cn